Министерство образования Республики Беларусь

Учебно-методическое объединение по образованию

в области  приборостроения

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Министра образования

Республики Беларусь

____________________А.И. Жук

____________________

Регистрационный № ТД-_____________/тип.

# ФИЗИКА ПОверхности

Типовая учебная программа

для учреждений высшего образования по специальности

1-38 01 04  Микро- и наносистемная техника

| СОГЛАСОВАНО | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- |
| Председатель Учебно-методического объединения по образованию в области приборостроения __________________ И.Е. Зуйков _______________________ | Начальник Управления высшего и среднего специального образования Министерства образования Республики Беларусь __________________Ю.И. Миксюк _______________________ |
|  | СОГЛАСОВАНО Проректор по учебной и воспитательной работе Государственного учреждения образования «Республиканский институт высшей школы» __________________ В.И. Шупляк _______________________ |
|  | Эксперт-нормоконтролер ______________________________ ________________________ |

Минск 201__

СОСТАВИТЕЛЬ:

А. Л. Зайцев, профессор кафедры «Микро- и нанотехника» Белорусского национального технического университета, доктор технических наук

- РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Кафедра физической химии Учреждения образования «Белорусский государственный университет» 
(протокол № ___ от ___________ );

П.Н. Богданович – заведующий кафедрой материалов Учреждения образования «Белорусский государственный университет транспорта», доктор технических наук, профессор

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ В КАЧЕСТВЕ ТИПОВОЙ:

Кафедрой «Микро- и нанотехника» Белорусского национального технического университета

(протокол № _8_ от__10.05__2011);

Научно-методической комиссией Белорусского национального технического университета

(протокол № ___ от  ___________ 2011);

Учебно-методическим объединением по образованию в области приборостроения

(протокол № ___ от  ___________ 2011)

Ответственный за редакцию: Зайцев А.Л.

Ответственный за выпуск:

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Типовая учебная программа дисциплины «Физика поверхности»  разработана в соответствии с требованиями образовательного стандарта по специальности 1-38 01 04  «Микро- и наносистемная техника».

Дисциплина «Физика поверхности» является частью специальной подготовки инженера-электромеханика. В ней изучаются основные физические свойства и атомная структура поверхности твердых тел, включая ее кристаллическое и электронное строение, а также процессы взаимодействия поверхности с адсорбатом, необходимые для анализа технологии производства современных электронных приборов и элементов интегральных микросхем. Дисциплина основывается на фундаментальной научной и общепрофессиональной подготовке. Она направлена на формирование базы углубленной подготовки по специальности в области микро- и наносистемной техники.

Целью преподавания дисциплины «Физика поверхности» является приобретение студентами знаний об атомной структуре, кристаллическом и молекулярном строении поверхности твердых тел, процессах взаимодействия поверхности с адсорбатом, ее физических (электронных) свойствах, включая раскрытие физической и химической сущности явлений, происходящих на границе раздела фаз, в поверхностных и приповерхностных слоях твердых материалов и жидкостей, формирование навыков математического описания и моделирования молекулярно-кристаллической структуры поверхности.

Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении таких курсов, как «Математика», «Физика полупроводников и диэлектриков», «Физическая химия», «Физические основы измерений», «Прикладная математика», и обеспечивает дисциплины специализаций «Физика нано- и микросистем», «Информационные технологии нано- и микросистемной техники», «Техника наноконтроля», «Физика и химия наноструктур». Курс содержит рассмотрение физических свойств твердых тел, влияние на эти свойства поверхностей и границ раздела.

В результате освоения курса «Физика поверхности» студент должен:

знать:

-  принципы построения геометрических конфигураций поверхностей различных материалов, исходя из кристаллической структуры;

-  взаимодействие поверхности с адсорбатом, физические и химические явления, происходящие на границе раздела фаз, в поверхностных и приповерхностных слоях твердых материалов и жидкостей;

уметь:

- характеризовать физические свойства поверхности, кристаллическую структуру и энергетически активные места, присущие поверхностям различной геометрической конфигурации, места локализации на поверхности дефектов структуры;

- энергетику и способность поверхности к молекулярной и диссоциативной адсорбции;

-  анализировать типы поверхностей в зависимости от кристаллической структуры субстрата, геометрическую структуру низко и высоко индексных поверхностей металлов, молекулярных кристаллов и химических соединений;

-  изменение физических свойств в зависимости от структуры поверхности;

- математически описывать и моделировать молекулярно-кристаллическую структуру поверхности.

Характеристика рекомендуемых методов и технологий обучения

С целью активизации познавательной деятельности студентов следует широко использовать проблемные методы (проблемное изложение, вариативное изложение, частично-поисковый метод), способствующие более качественному и полному пониманию и усвоению учебного материала. Теоретические лекционные занятия необходимо чередовать с практическими занятиями.

При проведении занятий рекомендуется использовать информационные технологии, наглядные пособия, плакаты, макеты. При изложении материала необходимо соблюдать единство терминологий и обозначений в соответствии с действующими стандартами, Международную систему единиц СИ.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины должно быть ориентировано на освоение студентами основ инновационных технологий, развитие навыков анализа и самостоятельности в принятии инженерных решений в будущей инженерной деятельности, умение работать с научной и технической литературой.

Организация самостоятельной работы студентов

При изучении дисциплины рекомендуется использовать следующие формы самостоятельной работы:

- контролируемая самостоятельная работа в виде решения индивидуальных задач в аудитории во время проведения практических занятий под контролем преподавателя в соответствии с расписанием;

- управляемая самостоятельная работа, в том числе в виде выполнения индивидуальных расчетных заданий с консультациями преподавателя;

- подготовка рефератов по индивидуальным темам, в том числе с использованием патентных материалов.

Согласно типовому учебному плану на изучение дисциплины «Физика поверхности» отведено всего 80 учебных часов, в том числе — 50 часов аудиторных занятий, из них лекции — 34ч.; практические занятия — 16 ч.

Примерный тематический план

| Наименование раздела и темы | Количество аудиторных часов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Лекции | Практические занятия | Всего |
| Введение. | 2 | – | 2 |
| Тема 1. Основы двумерной кристаллографии. | 6 | 2 | 8 |
| Тема 2. Атомная структура чистых поверхностей и поверхностей с адсорбатами | 6 | 6 | 12 |
| Тема 3. Элементарные процессы на поверхности | 8 | 2 | 10 |
| Тема 4. Электронное строение поверхности. | 4 | 2 | 6 |
| Тема 5. Термодинамика поверхности | 4 | 2 | 6 |
| Тема 6. Двойной электрический слой | 2 | 2 | 4 |
| Тема 7. Заключение. | 2 | – | 2 |
| ВСЕГО: | 34 | 16 | 50 |

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Введение

Предмет и задачи курса. Основные положения. Физические и химические явления, показывающие специфические свойства поверхностей и границ раздела. Использование поверхностных эффектов в науке и технике.

Тема 1. Основы двумерной кристаллографии

Атомные плоскости идеального кристалла. Геометрическая конфигурация поверхности. Структура идеального кристалла и симметрия идеальной поверхности. Определение индексов Миллера. Индексы Миллера плоскостей кристалла. Индексы направлений. Низко- и высокоиндексовые поверхности важных типов кристаллов.

Решётка, базис и кристаллическая структура (трёхмерный случай). Концепция двумерной (2D) решётки. Двумерные решетки Браве. Матричная запись и запись Вуда для поверхностных структур. Двумерная обратная решетка. Связь с трехмерной обратной решеткой и предельный переход. Двумерные зоны Бриллюэна. Двумерные точечные и пространственные группы. Проецирование трехмерного кристалла на его поверхность. Поверхностные элементарные ячейки.

Релаксация и реконструкция поверхности. Симметрия релаксировавших и реконструированных поверхностей.

Высокоиндексные ступенчатые поверхности. Некоторые примеры. Структурные дефекты поверхности. Точечные дефекты. Ступени, сингулярные и вицинальные поверхности, фасетки. Некоторые реальные примеры. Адатомы. Вакансии. Дефекты замещения. Дислокации. Доменные границы. Ступени. Фасетирование.

Тема 2. Атомная структура чистых поверхностей и поверхностей с адсорбатами

Примеры реконструкции поверхностей металлов, диэлектриков и полупроводников. Атомная структура чистых поверхностей.. Релаксированные поверхности металлов Аl(110), Fe(211). Реконструированные поверхности металлов Pt(100), Pt(110), W(100). Поверхность графита. Поверхности элементарных полупроводников: Si(100), Si(111), Ge(111). Поверхности сложных полупроводников типа AIIIBV: GaAs(110), GaAs(111) и GaAs(111)

Критерий устойчивости поверхности. Спектр плотности флуктуаций, случай гауссовых и фрактальных распределений.

Атомная структура поверхностей с адсорбатами. Поверхностные фазы в субмонослойных системах адсорбат/подложка. Состав поверхностных фаз. Покрытие адсорбата. Покрытие атомов подложки. Экспериментальное определение состава. Фазовая диаграмма. Поверхности металлов с адсорбатами. Семейство структур (З)х(3) на поверхности (111) металлов с г.ц.к. решёткой. Ni(110)2x1-CO. Структуры n x 1 в системах Pb/Cu(110), Bi/Cu(110), Li/Cu(110) и S/Ni(110). Поверхности полупроводников с адсорбатами. Семейство структур (З)х(3) на Si(111) и Ge(111). Фазы 2x1, 1x1 и 3x1 в системе H/Si(100).

Тема 3. Элементарные процессы на поверхности

Структура поверхности и химическая связь. Силы связи в объемном кристалле. Характер связи у поверхности. Ковалентная связь. Перестройка гибридизации у поверхностных атомов. Связь реконструкции поверхности с изменением характера связи между атомами.

Адсорбция. Определения. Кинетика адсорбции. Основные виды криивых потенциальной энергии. Молекулярная и диссоциативная адсорбция. Десорбция атомов с поверхности. Десорбционная спектроскопия. Зависимость от степени покрытия и температуры. Зависимость от угла и кинетической энергии. Угловое распределение. Изотермы адсорбции и нетермическая десорбция.

Адсорбционные равновесия. Адсорбция и ее связь с параметрами системы. Фундаментальное адсорбционное уравнение Гиббса. Гиббсовская адсорбция. Адсорбционные взаимодействия. Закон Генри. Мономолекулярная адсорбция. Изотерма адсорбции Ленгмюра. Теория полимолекулярной адсорбции БЭТ. Влияние на адсорбцию природы адсорбента и адсорбата. Хемосорбция. Адсорбция газов и паров на пористых телах. Адсорбция поверхностно-активных веществ. Ионообменная адсорбция.

Процессы и атомные механизмы диффузии по поверхности. Уравнение Фика и массопереноса. Собственная диффузия и диффузия массопереноса. Анизотропия поверхностной диффузии. Атомные манипуляции на поверхности. Случайное блуждание. Диффузия отдельного атома и химическая диффузия. Атомные механизмы поверхностной диффузии. Прыжковый механизм. Механизм атомного обмена. Механизм туннелирования. Вакансионный механизм. Самоорганизация и начальные стадия роста пленок на поверхности. Поверхностная диффузия кластеров. Поверхностная диффузия и формирование фаз. Поверхностная электромиграция.

Экспериментальное изучение поверхностной диффузии. Прямое наблюдение за атомами. Метод изменения профиля. Капиллярные методы. Метод островков.

Тема 4. Электронное строение поверхности

Приближения свободных электронов и метода сильной связи, связь с кинематической теорией рассеяния. Зоны Бриллюэна. Плотности состояний для структур с пониженной размерности. Состояния Тамма и Шокли. Коллективные электронные колебания на поверхности. Туннелирование электронов, поверхностный потенциал. Работа выхода электронов. Работа выхода металлов. Работа выхода полупроводников. Поверхностная проводимость. Измерения работы выхода.

Теория поверхностных состояний в приближении. Основные положения метода сильной связи. Эмпирический метод сильной связи.

Метод пластин и метод функций Грина для решения задачи об энергетическом спектре электронов в ограниченном кристалле. Примеры. Состояния на границе двух кристаллов.

Основы теории функционала плотности. Модель желе. Электронная структура некоторых поверхностей: Si(111)2x1, Si(111)7x7, Si(111)1x1-As, Si(111)-(З)х(3)-In.

Тема 5. Термодинамика поверхности

Термодинамические параметры поверхностного слоя. Геометрические параметры поверхности. Поверхностное натяжение и внутренняя (полная) удельная поверхностная энергия. Метод избыточных величин Гиббса. Метод “слоя конечной толщины”. Зависимость энергетических параметров поверхности от температуры. Механизм процессов самопроизвольного уменьшения поверхностной энергии и формирование поверхностного слоя. Методы определения поверхностного натяжения: метод капиллярного поднятия жидкости, метод отрыва кольца, метод максимального давления в пузырьке, сталогмометрический метод. Уравнение Юнга-Лапласа. Фундаментальные адсорбционные уравнения Гиббса.

Адгезия, смачивание и растекание жидкости. Количественные характеристики когезии и адгезии. Уравнение Дюпре. Механизм процессов адгезии. Смачивание. Закон Юнга. Связь работы адгезии с краевым углом. Уравнение Дюпре-Юнга. Смачивание реальных твердых тел. Уравнение Дерягина-Венцеля. Теплота смачивания. Растекание жидкостей. Эффект Марангони. Межфазное натяжение на границах между взаимно насыщенными жидкостями.

Поверхностные пленки нерастворимых веществ. Типы поверхностных пленок. Уравнение Шишковского. Газообразные пленки. Сплошные пленки. Пленки полимеров. Водные пленки на твердых поверхностях. Неводные пленки на твердых поверхностях. Смазывающее действие. Использование пленок и состояние поверхностных пленок. Ионообменная адсорбция.

Тема 6. Двойной электрический слой

Образование и строение двойного электрического слоя. Механизм образования двойного электрического слоя. Строение двойного электрического слоя. Теория Гельмгольца. Теория Гуи и Чапмена. Теория Чапмена. Теория Штерна. Термодинамические соотношения между поверхностным натяжением и электрическим потенциалом в двойном электрическом слое. Первое уравнение Липпмана. Второе уравнение Липпмана. Уравнение электродного потенциала Нернста. Связь уравнений Липпмана с уравнением электродного потенциала Нернста. Уравнение электрокапиллярной кривой. Точка нулевого заряда. Распределение потенциала в двойном электрическом слое на металлах и на полупроводниках. Решение уравнения Пуассона - Больцмана. Толщина и емкость двойного электрического слоя. Соотношение между поверхностным и объемным зарядом. Электрокапиллярные явления. Учет специфической адсорбции ионов в теории двойного электрического слоя. Примеры образования двойного электрического слоя. Строение молекулы.

Тема 7. Заключение

Фундаментальность науки о поверхности в жизни человека и в технике.

# Информационно-методическАЯ ЧАСТЬ

Список литературы

Основная  литература:

- Адамс Н.К. Физика и химия поверхностей. М.-Л. ОГИЗ. 1974. 552 с.

- Адамсон А. Физическая химия поверхностей. Мир. 1979. 568 с.

- Волькенштейн Ф.Ф. Электронные процессы на поверхности полупроводников при хемосорбции. М.,1987.

- Вудраф Д., Делчар Т. Современные методы исследования поверхностей М. Мир 1989 568с.

- Гудман Ф,, Вахман Г. Динамика рассеяния газа поверхностью., М., Мир, 1980

- Де Бур Я. Динамический характер адсорбции. М., 1962.

- Дерягин Б.В. Теория устойчивости коллоидов и тонких пленок. М., Наука 1986.

- Дерягин Б.В., Чураев Н.В., Муллер В.М. Поверхностные силы. М., Наука 1985.

- Дэвисон С., Левин Дж. Поверхностные (таммовские) состояния М. Мир 1973 232с.

- Зенгуил Э., Физика поверхности. М.: Мир, 1990. 536 с.

- Клюни Дж., Инграм Б Адсорбция из растворов на поверхностях твердых тел. М., Мир. 1986.

- Коленчиц О.А. Тепловая аккомодация систем газ - твердое тело. Минск: Наука и техника 1977.

- Ликлема Я. Адсорбция из растворов на поверхностях твердых тел. М., Мир. 1986.

- Лэйн Дж. Адсорбция из растворов на поверхностях твердых тел. М., Мир. 1986.

- Моррисон С. Химическая физика поверхности твердого тела. М.: Мир. 1981.

- Нефедов В.И.,.Черепин В.Т. Физические методы исследования поверхности твердых тел. М., Наука, 1983.

- Окура К., Лифшиц В.Г., Саранин А.А., Зотов А.В., Катаяма М. Введение в физику поверхности. Москва, Наука, 2005, 499 с.

- Парфит Г., Рочестер К. Адсорбция из растворов на поверхностях твердых тел. М., Мир. 1986.

- Праттон М., Введение в физику поверхности. Москва, Ижевск "R&C Dynamics", 2000, 250 с.

- Робертс М, Макки Ч.Ч. Химия поверхности раздела металл –газ. М.: Мир. 1981.

- Ролдугин В.И. Физико-химия поверхности. Долгопрудный. Интеллект 2008.

##### Дополнительная литература:

- Абрамзон А.А. Поверхностно-активные вещества, свойства и применение. Л., Химия. 1981.

- Ашкрофт Н., Мермин Н.. Физика твердого тела. Москва “Мир”, 1979, 2т., 400.422 c.

- Бехштедт Ф., Эндерлайн Р. Поверхности и границы раздела полупроводников. М.: Мир, 1990. - 569 с.

- Вольф Е.Л. Принципы электронной туннельной спектроскопии. / под ред. В.М. Свистунова , Киев , Наукова Думка, 1990.

- Дамаскин Б.Б., Петрий О.А. Введение в электрохимическую кинетику. М., Высшая школа, 1975

- Мандельброт Б. Фрактальная геометрия природы. М., Ин-т комп. иссл. 2002.

- Поверхностные свойства твердых тел. Сб. статей под ред. М. Грина. М.: Мир, 1972. 432 с.

- Проблемы физической химии поверхности полупроводников. Сб. статей под ред. А.В. Ржанова , Изд. «Наука» сибирское отделение, Новосибирск 1978. 288 с.

- Ролдугин В.И. // Успехи химии. 2004. т.73. с 123.

- Русанов А.И. Фазовые равновесия и поверхностные явления. Л., Химия. 1967.

- Фридрихсберг Д.А. Курс коллоидной химии. Л. Химия. 1984.

- Фролов Ю.Г. Курс коллоидной химии. Поверхностные явления и дисперсные системы. М. Химия. 1982.

Средства диагностики

Оценка уровня знаний студента производится по десятибалльной шкале.

Для оценки достижений студента рекомендуется использовать следующий диагностический инструментарий:

- устный опрос во время практических занятий;

- проведение текущих контрольных заданий по отдельным темам;

- защита выполненных на практических занятиях индивидуальных заданий;

- защита выполненных в рамках управляемой самостоятельной работы индивидуальных заданий;

- выступление студента на конференции по подготовленному реферату;

–   сдача зачета по дисциплине.

- Критерии оценки результатов учебной деятельности

| Баллы | Критерии оценки |
| --- | --- |
| 1 (один) | Отсутствие приращения знаний и компетентности в рамках дисциплины; отказ от ответа |
| 2 (два) | Фрагментарные знания в рамках дисциплины; знания отдельных литературных источников, рекомендованных учебной программой дисциплины; неумение использовать научную терминологию дисциплины, наличие в ответе грубых ошибок; пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий уровень культуры исполнения заданий |
| 3 (три) | Недостаточно полный объем знаний в рамках дисциплины; знание части основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с существенными ошибками; слабое владение инструментарием учебной дисциплины, неумение ориентироваться в основных теориях, методах и направлениях дисциплины; пассивность на практических и лабораторных занятиях; низкий уровень культуры исполнения заданий |
| 4 (четыре) | Достаточный объем знаний в рамках дисциплины; усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; использование научной терминологии, логическое изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; владение инструментарием учебной дисциплины, умение под руководством преподавателя решать стандартные (типовые) задачи; умение ориентироваться в основных теориях, методах и направлениях дисциплины и давать им оценку; работа под руководством преподавателя на практических и лабораторных занятиях, допустимый уровень культуры исполнения заданий |
| 5 (пять) | Достаточные знания в объеме учебной программы; использование научной терминологии, грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении учебных задач; способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной программы; усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; умение ориентироваться в теориях, методах и направлениях дисциплины и давать им сравнительную оценку; самостоятельная работа на практических и лабораторных занятиях, фрагментарное участие в групповых обсуждениях, достаточный уровень культуры исполнения заданий |
| 6 (шесть) | Достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной программы; использование необходимой научной терминологии, грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обобщения и обоснованные выводы; владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении учебных задач; способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной программы; усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; умение ориентироваться в теориях, методах и направлениях дисциплины и давать им сравнительную оценку; самостоятельная работа на практических и лабораторных занятиях, периодическое участие в групповых обсуждениях, достаточно высокий уровень культуры исполнения заданий |
| 7 (семь) | Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы; использование научной терминологии, грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы и обобщения; владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в постановке и решении научных задач; свободное владение типовыми решениями в рамках учебной программы; усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; умение ориентироваться в основных теориях, методах и направлениях дисциплины и давать им аналитическую оценку; активная самостоятельная работа на практических и лабораторных занятиях, участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий |
| 8 (восемь) | Систематизированные, глубокие и полные знания по всем поставленным вопросам в объеме учебной программы; использование научной терминологии, грамотное и логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы и обобщения; владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в постановке и решении научных задач; способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках учебной программы; усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; умение ориентироваться в теориях, методах и направлениях дисциплины и давать им аналитическую оценку; активная самостоятельная работа на практических и лабораторных занятиях, систематическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий |
| 9 (девять) | Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы; точное использование научной терминологии, грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы; владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно использовать в постановке и решении научных задач; способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в нестандартной ситуации в рамках учебной программы; полное усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; умение ориентироваться в теориях, методах и направлениях дисциплины и давать им аналитическую оценку; систематическая активная самостоятельная работа на практических и лабораторных занятиях, творческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий |
| 10 (десять) | Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы, а также по основным вопросам, выходящим за ее пределы; точное использование научной терминологии, грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы; безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно использовать в постановке и решении научных задач; выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в нестандартной ситуации; полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы по учебной дисциплине; умение свободно ориентироваться в теориях, методах и направлениях дисциплины и давать им аналитическую оценку, использовать научные достижения других дисциплин; самостоятельная творческая работа на практических и лабораторных занятиях, активное творческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий |

Примерный перечень тем практических занятий

1.	 Основы двумерной кристаллографии. Построение низкоиндексных кристаллографических структур

2.	Атомная структура чистых поверхностей и поверхностей с адсорбатами. Примеры строения и превращений поверхности при адсорбции простых молекул

3.	Элементарные процессы на поверхности. Расчеты реакционной способности локальных участков реальной поверхности.

4.	Электронное строение поверхности. Решение задач.

- Расчеты термодинамических характеристик поверхности

- Расчеты химических реакций

Компьютерные программы и 
другие научно-методические материалы

- Демонстрационная версия программы Wab Lab ViewerLite37, предназначенная для создания трехмерных моделей атомно-молекулярных структур, кластеров и различных нанообъектов.