Министерство образования Республики Беларусь

Учебно-методическое объединение по образованию в области строительства и архитектуры

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Министра образования

Республики Беларусь

__________________ А. И. Жук

__________________

Регистрационный № ТД-___________/тип.

СТРОИТЕЛЬНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

Типовая учебная программа

для учреждений высшего образования по специальностям:

1-70 01 01 «Производство строительных изделий и конструкций»

1-70 02 01 «Промышленное и гражданское строительство»

1-70 02 02 «Экспертиза и управление недвижимостью»

| СОГЛАСОВАНО | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- |
| Председатель Учебно-методического объединения по образованию в области строительства и архитектуры _____________Э.И. Батяновский __________________ | Начальник Управления высшего и среднего специального образования Министерства образования Республики Беларусь _______________В.И. Романюк _________________ |
|  | СОГЛАСОВАНО Проректор по учебной и воспитательной работе Государственного учреждения образования «Республиканский институт высшей школы» _________________В.И. Шупляк _________________ |
|  | Эксперт-нормоконтролер ____________________ ____________________ |

Минск 2013

Составители:

Г.Т. Широкий, доцент кафедры «Технология бетона и строительные материалы» Белорусского национального технического университета, кандидат технических наук;

П.И. Юхневский, доцент кафедры «Технология бетона и строительные материалы» Белорусского национального технического университета, кандидат химических наук;

В.В. Опекунов, профессор кафедры «Технология бетона и строительные материалы» Белорусского национального технического университета, доктор технических наук

М.Г. Бортницкая, старший преподаватель кафедры «Технология бетона и строительные материалы» Белорусского национального технического университета.

Рецензенты:

Кафедра «Строительное материаловедение» Учреждения образования «Гродненский государственный университет имени Я. Купалы»

(протокол №____  от  ___ февраля 2013 г.);

И.А. Левицкий, заведующий кафедрой «Технология стекла и керамики» Учреждения образования «Белорусский государственный технологический университет», доктор технических наук, профессор

Рекомендована к утверждению в качестве типовой:

Кафедрой «Технология бетона и строительные материалы» Белорусского национального технического университета

(протокол №____ от_____  января 2013 г.)

Научно-методической комиссией Белорусского национального технического университета

(протокол №___ от _____ февраля 2013 г.)

Учебно-методическим объединением по образованию в области строительства и архитектуры

(протокол №____ от_____  января  2013 г.)

Ответственный за редакцию: М.Г. Бортницкая

Ответственный за выпуск:

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Типовая учебная программа дисциплины «Строительное материаловедение» разработана в соответствии с требованиями образовательного стандарта по специальностям: 1-70 01 01 «Производство строительных изделий и конструкций», 1-70 02 01 «Промышленное и гражданское строительство» и 1-70 02 02 «Экспертиза и управление недвижимостью» высших учебных заведений.

Целью изучения дисциплины является получение фундаментальных знаний в области номенклатуры, технологии, формирования структуры и свойств строительных материалов, а также особенностях их поведения при эксплуатации зданий и сооружений в экстремальных условиях (температуры, влажности, агрессивности среды и т.п.). Основными задачами дисциплины являются: получение начальных сведений о традиционных и современных строительных материалах, их классификации, технологии изготовления, составе, строении, свойствах и эксплуатационных требованиях к ним; научиться профессионально подходить к выбору материалов при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений; решать проблемы их взаимозаменяемости исходя из технических, экономических, экологических соображений и в зависимости от изменения условий окружающей среды.

Дисциплина «Строительное материаловедение» базируется на знаниях, полученных при изучении таких курсов как «Химия», «Физика», «Сопротивление материалов», «Математика» и др. Полученные знания и умения при изучении данной дисциплины, необходимы для освоения последующих специальных дисциплин и дисциплин специализаций, связанных с проектированием и расчетом конструкций, технологией строительного производства и др.

В результате освоения дисциплины «Строительное материаловедение» студент должен

знать:

  - номенклатуру строительных материалов и изделий;

  - основы технологий производства строительных материалов и изделий;

  - механизм формирования структуры и свойств материалов;

  - основные качественные характеристики строительных материалов;

  - определяющее влияние качества материалов и изделий на долговечность и надежность строительных конструкций;

  - правила транспортирования и хранения;

  - целевое назначение и применение различных строительных материалов и изделий.

уметь:

- свободно ориентироваться в многообразной номенклатуре строительных материалов и изделий, которая представлена в Республике Беларусь и на мировых рынках;

- правильно оценивать основные показатели качества строительных материалов и изделий численными характеристиками и хорошо разбираться в методиках их определения;

- определять основные качественные характеристики строительных материалов с учетом требований технических нормативных правовых актов (ТНПА) по метрологии, сертификации и стандартизации;

- выбирать строительные материалы для различных условий строительства и эксплуатации в соответствии с существующей номенклатурой изделий и конструкций;

- осуществлять обоснование и выбор рациональных технологических и технических решений с учетом экономического, организационного и экологического аспектов;

- прогнозировать надежность и долговечность строительных материалов в различных условиях эксплуатации;

- организовывать производственный контроль на всех этапах технологического процесса;

- обеспечивать высокое качество и долговечность строительных материалов и изделий в эксплуатационных условиях.

Методы (технологии) обучения

Основными методами обучения, отвечающими целям изучения дисциплины «Строительное материаловедение», могут быть:

- объяснительно-иллюстративный с элементами проблемного и вариативного изложения материала на лекциях;

- частично-поисковый с элементами учебно-исследовательской деятельности, реализуемые на лабораторных занятиях и при самостоятельной работе студентов.

В соответствии с учебными планами основными формами обучения являются лекции, лабораторные занятия и самостоятельная работа студентов. Лекции должны носить преимущественно проблемный характер с изложением основных вопросов учебной программы. Отдельные вопросы изучаются на лабораторных занятиях. Поэтому в дополнение к лекционному курсу кафедры разрабатывают и издают учебно-методические пособия по отдельным темам или всему курсу.

На лабораторных занятиях программные вопросы обсуждаются и закрепляются через стадию экспериментальных работ. В ходе их выполнения у студента приобретаются предусмотренные программой умения и практические навыки. При выполнении лабораторных работ студент должен вести протокол испытаний материалов, в котором грамотно фиксировать и анализировать получаемые во время проведения опытов результаты эксперимента и сопоставлять их с данными теоретических знаний. Контроль усвоения знаний, умений и навыков осуществляется как в форме традиционного устного и письменного опроса, так и в форме тестов по итогам лабораторных занятий.

Лекционные занятия необходимо чередовать с лабораторными работами.

При проведении лекционных и лабораторных занятий следует использовать также информационные (компьютерные) технологии, наглядные пособия, соблюдать единство терминологий и обозначений в соответствии с действующими в системе технических нормативных правовых актов (ТНПА), техническими регламентами (ТР), стандартами (ГОСТ, СТБ), в т. ч. международными (ИСО, МЭК) и европейскими (ЕН) и Международную систему единиц (СИ). Учебно-методическое обеспечение должно быть ориентировано на освоение студентами основ инновационных технологий, развитие навыков анализа и самостоятельности в принятии инженерных решений при проектировании и строительстве, умение работать с научной и технической литературой.

Организация самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа (аудиторная, внеаудиторная, в т. ч. творческая) при изучении дисциплины «Строительное материаловедение» может осуществляться группой, подгруппой студентов или индивидуально. Содержание ее определяется в соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно рабочей программы. Виды заданий, их содержание и характер могут иметь вариативную и дифференциальную направленность с учетом специфики специальности и индивидуальных особенностей студента. Рекомендуется использовать следующие формы самостоятельной работы:

- конспектирование и изучение рекомендуемой литературы;

- получение консультаций по вопросам, возникающим при изучении дисциплины;

- экспериментальная работа в виде выполнения индивидуальных заданий в лаборатории во время проведения лабораторных занятий под контролем преподавателя в соответствии с расписанием;

- управляемая самостоятельная работа, в том числе в виде выполнения индивидуальных заданий с консультациями преподавателя;

- подготовка рефератов по индивидуальным темам, в том числе с использованием патентных материалов;

- ознакомление с нормативными документами;

- подготовка научных докладов и рефератов, участие в научных и практических конференциях;

- работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet;

- подготовка к экзамену.

Согласно типовым учебным планам на изучение дисциплины «Строительное материаловедение» отведено всего 315 часов, в том числе 136 часов аудиторных занятий, из них лекции – 68 ч., лабораторные занятия – 68 ч.

Примерный тематический план

| Наименование темы | Количество аудиторных часов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | лекции | лабораторные занятия | всего |
| Введение | 1 | - | 1 |
| Тема 1. Строение и свойства строительных материалов | 5 | 8 | 13 |
| Тема 2. Природные каменные материалы | 3 | 4 | 7 |
| Тема 3. Древесина и материалы и изделия на ее основе | 4 | 4 | 8 |
| Тема 4. Строительная керамика | 4 | 6 | 10 |
| Тема 5. Стекло, стеклянные и стеклокристаллические изделия | 4 | - | 4 |
| Тема 6. Минеральные вяжущие вещества воздушного твердения | 4 | 8 | 12 |
| Тема 7. Минеральные вяжущие вещества гидравлического твердения | 6 | 6 | 12 |
| Тема 8. Металлические материалы и изделия | 4 | - | 4 |
| Тема 9. Материалы для приготовления бетонов и строительных растворов | 2 | 4 | 6 |
| Тема 10. Основы бетоноведения | 4 | 4 | 8 |
| Тема 11. Разновидности бетонов и других композиционных материалов | 4 | - | 4 |
| Тема 12. Строительные растворы | 2 | 4 | 6 |
| Тема 13. Органические вяжущие вещества | 5 | 8 | 13 |
| Тема 14. Полимерные композиционные материалы и изделия | 2 | 4 | 6 |
| Тема 15. Теплоизоляционные материалы и изделия | 3 | 4 | 7 |
| Тема 16. Акустические материалы и изделия | 1 | - | 1 |
| Тема 17. Гидроизоляционные и кровельные материалы | 4 | 4 | 8 |
| Тема 18. Герметизирующие и уплотнительные материалы | 2 | - | 2 |
| Тема 19. Лакокрасочные материалы | 3 | - | 3 |
| Заключение | 1 | - | 1 |
| ВСЕГО | 68 | 68 | 136 |

СОДЕРЖАНИЕ дисциплины

Введение

Определение дисциплины «Строительное материаловедение» как науки, ее содержание, порядок изучения и связь с естественнонаучными и профилирующими дисциплинами учебных планов соответствующих специальностей. Материаловедение как область знаний о строении, свойствах и оценке качества материалов. Отечественные и зарубежные научные школы в области строительного материаловедения. Ученые, внесшие существенный вклад в развитие строительного материаловедения.

Определение понятий: вещество, материал, сырье, полуфабрикат, структура, свойство, технология. Теоретическое и прикладное материаловедение. Основные понятия и определения продукции промышленности строительных материалов, изделий и конструкций.

Краткий исторический обзор и динамика развития производства строительных материалов в Республике Беларусь (РБ). Рынок (экспорт и импорт) строительных материалов в РБ. Классификации строительных материалов и изделий по происхождению, видам основного сырья, способам производства, свойствам, назначению и конкретным условиям применения.

Потребность строительной отрасли Республики Беларусь в строительных материалах и изделиях. Состояние и перспективы развития промышленности строительных материалов в Республике Беларусь и в международном сообществе.  Пути интеграции Республики Беларусь в мировую строительную индустрию. Общие сведения о себестоимости материалов и их технико-экономическая оценка. Показатель «цена-качество». Относительная стоимость строительных материалов в общей стоимости строительства.

Определяющая роль строительных материалов в архитектуре зданий и сооружений, в обеспечении долговечности и надежности конструкций. Задачи повышения качества и долговечности строительных материалов и изделий. Понятие о стандартизации, сертификации и системе показателей качества строительных материалов. Технические нормативные правовые акты, регламентирующие требования к качеству строительных материалов и изделий и их содержание. Вопросы экологии и охраны труда в промышленности строительных материалов и изделий.

Тема 1. Строение и свойства строительных материалов

Общие сведения о работе материалов в конструкциях зданий и сооружений. Определение и классификация свойств строительных материалов и методы оценки их качественных характеристик. Основные сведения о строении материалов. Составы (химический, минеральный, фазовый) и структура материалов – однородная и неоднородная, гомогенная и гетерогенная, кристаллическая и аморфная, зернистая, конгломератная, ячеистая, волокнистая, слоистая и др. Изатропность и анизатропность строительных материалов. Взаимосвязь состава, структуры и свойств материалов. Понятие о композиционных материалах.

Структурно-физические свойства – плотность (истинная, средняя, насыпная, плотность зерен заполнителя), пористость и пустотность. Связь плотности с другими свойствами. Влияние пористости, строения и размера пор на качественные характеристики строительных материалов.

Гидрофизические свойства – водопоглощение (по массе и по объему), коэффициент насыщения, влажность, гигроскопичность, влагоотдача, равновесное состояние сорбции и десорбции, водо-, воздухо-, газо- и паропроницаемость. Взаимосвязь содержания влаги с другими свойствами строительных материалов. Методы оценки гидрофизических свойств строительных материалов.

Теплофизические свойства. Теплопроводность, зависимость теплопроводности от структурно-физических характеристик и влажности материалов. Термическое сопротивление, теплоемкость и тепловое расширение. Механизм теплового расширения и влияние структуры материала на тепловое расширение. Температура плавления, огнеупорность и термическая стойкость материалов.

Акустические свойства – звукопроводность и зукопоглощение. Воздействие звуковых волн на материалы ограждающих конструкций. Зависимость звукопоглощения от характера поверхности, пористости и других характеристик материалов.

Эстетические свойства – форма, цвет, блеск, фактура, рисунок и текстура поверхности. Их значение в оценке качества и выборе отделочных материалов.

Химические свойства – химическая активность, дисперсность, растворимость в различных средах, гидрофильность и гидрофобность.

Технологические свойства – вязкость, структурная прочность, адгезия и когезия, время и степень высыхания (отверждения). Способы оценки технологических свойств.

Механические свойства – деформации, упругость, пластичность, модуль упругости. Причины и механизм образования пластических и упругих деформаций. Прочность строительных материалов и изделий (реальная и теоретическая). Общие положения относительно прочности и разрушения материалов. Связь прочности с составом и строением материалов. Пределы прочности при сжатии, растяжении и изгибе. Влияние различных факторов на прочность строительных материалов и схемы возможного разрушения. Критерии и методы оценки прочности с разрушением и без разрушения образцов. Разделение строительных материалов на марки и классы по прочности. Коэффициент конструктивного качества, хрупкость, эластичность, ударная вязкость, ползучесть, истираемость, твердость. Способы оценки твердости  и истираемости строительных материалов.

Эксплуатационные свойства – атмосферостойкость, водостойкость, коэффициент размягчения, морозостойкость. Механизм разрушения структуры пористых материалов при замораживании и оттаивании. Факторы, влияющие на морозостойкость материалов. Количественная оценка морозостойкости. Пожарная безопасность зданий и сооружений – огнестойкость, горючесть и воспламеняемость материалов. Классификация строительных материалов по степени огнестойкости, горючести и воспламеняемости. Качественная и количественная оценка огнестойкости строительных материалов в конструкциях.

Коррозионная и радиационная стойкость. Факторы, влияющие на коррозионную и радиационную стойкость строительных материалов. Оценка и общие принципы повышения коррозионной стойкости строительных материалов. Долговечность строительных материалов в различных средах эксплуатации, надежность и методы их оценки и прогнозирования.

Тема 2. Природные каменные материалы

Горные породы, как основное сырье для производства строительных материалов и изделий. Понятие о химическом и минеральном составе пород. Минерал и горная порода. Основные породообразующие минералы и их характеристики – кремнеземистые (кварц, опал), полевые шпаты, слюды, каолинит, железисто-магнезиальные, карбонаты (кальцит, магнезит, доломит), сульфаты (гипс, ангидрит) и др.

Полиминеральные и мономинеральные горные породы. Генетическая классификация горных пород. Связь между условиями образования горных пород, их структурой и техническими характеристиками.

Изверженные (первичные) горные породы и их основные виды: глубинные, излившиеся (плотные и пористые) и др. Связь между условиями образования изверженных пород, их минеральным составом и общим характером строения. Области применения изверженных горных пород.

Осадочные (вторичные) горные породы и их основные виды: обломочные (рыхлые и сцементированные), хемогенные и органогенные (кремнистого и карбонатного составов). Определение, условия образования, состав, особенности строения, качественные характеристики и области применения.

Метаморфические горные породы и условия их образования. Наиболее распространенные породы этой группы, их химический и минеральный составы, основные характеристики и области применения.

Общие сведения о получении и обработке природных каменных материалов и изделий. Виды обработки и типы фактур. Материалы и изделия из природного камня: применяемые без обработки; блоки и стеновые камни; облицовочные плиты и другие архитектурно-строительные изделия. Каменное литье и материалы на его основе. Показатели качества изделий из горных пород и методы их оценки. Использование отходов камнеобработки.

Требования к природным каменным материалам при различных условиях эксплуатации. Коррозия природных каменных материалов в конструкциях и сооружениях. Способы повышения долговечности природных каменных материалов (конструктивные, механические и химические).

Тема 3. Древесина и материалы и изделия на ее основе

Древесина как строительный материал. Состав и строение древесины, ее микро- и макроструктура. Анатомическое строение древесины. Годичные слои. Достоинства и недостатки древесины, обусловленные особенностями строения.  Качественные показатели древесины: внешний вид, цвет, текстура, блеск, плотность, пористость, влажность (гигроскопическая, капиллярная, стандартная), усушка, разбухание, коробление, теплопроводность, прочность, твердость и др. Связь показателей качества древесины со структурой и содержанием влаги. Корреляционная связь между прочностью, плотностью и содержанием поздней древесины.

Пороки и дефекты древесины. Определение и разновидности: сучки, трещины (метиковые, морозные, усушки), пороки формы ствола и строения, химические окраски и гнили,  повреждения (грибные, поражения  насекомыми, механические и др.), инородные включения, покоробленность и т.п. Влияние их на качество пиломатериалов и изделий.

Характеристика основных пород древесины, применяемых в строительстве (сосна, ель, лиственница, дуб, бук, ясень, осина, береза, ольха, липа, тополь, клен и др.). Иноземные, редкие и ценные породы древесины (красное, черное дерево и др.).

Материалы и изделия из древесины. Классификация. Круглые лесоматериалы: бревна строительные, пиловочные и оцилиндрованные, подтоварники и жерди. Пиломатериалы: пластины, четвертины, брусья, бруски, доски, блок-хаус, вагонка. Классификация пиломатериалов по видам распиловки (групповой и индивидуальной) и характеру обработки поверхности.

Изделия и полуфабрикаты из древесины: строганные и профильные погонажные изделия (плинтусы, галтели, карнизы, пояски, наличники, обшивки, доски и бруски для покрытия полов и др.), клееный брус, шпон, файн-лайн, фанера (облицованная, декоративная, бакелизированная, цветная, ребристая, гофрированная и др.), брус ЛВЛ, древесностружечные и древесноволокнистые плиты, плиты OSB, постформинг, скинали, МДФ, HDF. Термообработанная и модифицированная древесина. Изделия для паркетных полов (штучный, наборный мозаичный, щитовой, индустриальный, садовый и ламинированный паркет). Паркетная доска.

Формирование эстетических характеристик древесных материалов. Виды отделки лицевой поверхности древесины. Пути увеличения срока службы древесины в сооружениях. Защита древесины от разрушения (гниения, повреждения насекомыми, возгорания). Антисептики и антипирены.

Экологические аспекты землепользования, воспроизводство лесных ресурсов, рациональное использование древесины. Понятие о комплексном безотходном использовании древесины. Древесная шерсть. Использование древесных отходов.

Тема 4. Строительная керамика

Определение и классификация строительной керамики. Сырье для производства различных керамических изделий. Виды, состав и основные свойства глин как сырья для производства керамических изделий (пластичность, связующая способность, отношение к сушке и к действию высоких температур и др.). Добавки в глины (отощающие, порообразующие, пластифицирующие и др.). Плавни.

Основы технологии керамики (подготовка сырьевой массы, формование изделий, сушка и обжиг). Способы производства керамических изделий (пластический, сухого и полусухого прессования, экструзии, штампования, литья). Процессы, происходящие при сушке и обжиге глин. Влияние температуры на структурные изменения глин. Структура и природа свойств керамического черепка. Управление структурой и техническими характеристиками керамических изделий. Производственные дефекты (трещины, недожог, пережог, «дутик» и др.). Фарфор, полуфарфор и фаянс. Способы улучшения внешнего вида керамических изделий: механическая обработка поверхности, ангобирование, глазурование, сериография и др. Керамические краски.

Классификация керамических материалов и изделий (по структуре и назначению). Стеновые изделия. Кирпич и камни керамические (полнотелые, пористые, пустотелые, с вертикальным и горизонтальным расположением пустот, одинарные, утолщенные, укрупненные и модульных размеров). Сырье и основы производства. Типы и размеры. Технические требования по внешнему виду, прочности, водопоглощению, морозостойкости, массе. Марки по прочности и морозостойкости. Методы контроля.  Маркировка и правила приемки. Транспортировка и хранение.

Изделия для внешней и внутренней облицовки. Кирпич и камни керамические лицевые, профильные, фасонные, фигурные, фактурные, рельефные,  торкретированные, ангобированные, глазурованные, двухслойные и др. Керамическая плитка мелко- и крупноразмерная, квадратной, прямоугольной и фасонной формы, с гладкой и рифленой поверхностью, одинарного и двойного обжига, майоликовая и фаянсовая, клинкерная, фризовая, керамический гранит, ковровая керамика и др. Архитектурные детали (терракота). Сырье, основы производства и качественные характеристики. Керамическая плитка для полов и требования европейских норм (ЕН) по устойчивости к поверхностному истиранию.

Санитарно-технические изделия, трубы (канализационные, дренажные) и фитинги. Номенклатура изделий, сырье, основы производства и основные качественные характеристики.

Специальная керамика (кислотоупорная, огнеупорная, теплоизоляционная и др.). Клинкерный (дорожный кирпич). Сырье, основы производства и качественные характеристики.

Керамические изделия европейских производителей на рынках Республики Беларусь. Технико-экономические показатели и перспективы развития строительной керамики.

Тема 5. Стекло, стеклянные и стеклокристаллические изделия

Определение и классификация. Стекло природного происхождения (вулканическое и метеоритное) и искусственное. Достоинства и недостатки стекла строительного назначения. Сырьевые материалы. Химический состав и структура стекла, их влияние на свойства. Основы производства стекла и общие представления о формировании аморфной и кристаллической структуры изделий.

Листовое стекло – определение, сырье, стекловарение и способы производства (вертикального вытягивания, горизонтального проката и флоат-процесс). Классификация, технические характеристики, методы их оценки и соответствие требованиям стандарта. Марки. Назначение листового стекла и эксплуатационные функции.

Разновидности листового стекла. Оконное, витринное, узорчатое стекло. Определение и основные качественные характеристики. Безопасные (защитные) стекла – армированное, закаленное. Механизм упрочнения закаленного стекла. Основные требования к качеству закаленного стекла. Многослойное (ламинированное) стекло. Получение и разновидности. Стекло с защитной пленкой. Солнцезащитные и энергосберегающие стекла. Назначение и механизм действия. Классификация солнцезащитных стекол по механизму действия. Теплопоглощающие и теплоотражающие стекла. Низкоэмиссионые (селективные) стекла (с твердым и мягким покрытием). Специальные виды листового стекла – противопожарное, звукоизоляционное, увиолевое, электропроводящее и др. Определение, способы получения и основные характеристики.

Светопрозрачные изделия и конструкции: стеклянные блоки; стекло моллированное, профильное и стеклянные панели; стеклопакеты; дверные полотна; трубы и фасонные части к ним;  стекловолокно. Получение, основные характеристики и назначение.

Отделочное стекло: цветное, марблит, стемалит, декоративное, фасадное,  опаловое (молочное), тонированное, металлизированное, стеклокерамика, коврово-мозаичные плитки, пеностекло, стекловолокно и  стекловолокнистые обои, смальта, витражи, зеркала и т.п. Получение и основные характеристики.

Стеклокристаллические материалы и изделия: авантюриновые стекла, стекломрамор, стеклокристаллит, стеклокремнезит, сигран, ситаллы и шлакоситаллы и др. Получение, структура, основные характеристики и назначение.

Материалы и изделия из шлаковых расплавов.

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение листового стекла и стеклянных изделий.

Тема 6. Минеральные вяжущие вещества воздушного твердения

Общие сведения о вяжущих системах, определение и классификация. Минеральные вяжущие системы воздушного твердения – определение и разновидности.

Магнезиальные вяжущие вещества – каустический магнезит и каустический доломит. Сырье, основы производства, качественные характеристики и области применения.

Растворимое (жидкое) стекло (натриевое, калиевое). Получение, основные характеристики и применение. Кислотоупорный цемент.

Гипсовые вяжущие. Сырье и основы производства. Разновидности гипсовых вяжущих: α-модификация; β-модификация; строительный, формовочный, высокопрочный и экстрих-гипс; ангидритовый цемент  и др.  Определение и качественные характеристики (водопотребность, сроки схватывания, тонкость помола, прочность). Схема твердения и маркировка. Области применения.

Известь воздушная строительная. Сырье, основы производства, основные качественные характеристики (активность, скорость гашения, содержание непогасившихся зерен, тонкость помола, прочность) и методы их оценки. Процессы, происходящие при гашении и твердении извести. Механизмы гашения и твердения извести. Выход известкового теста. Разновидности воздушной извести (кальциевая, магнезиальная, доломитовая, комовая, молотая, известь-кипелка (негашеная), известь-пушонка (гашеная), известковое тесто, известковое молоко) –  определение и основные характеристики. Транспортирование, хранение и области применения.

Тема 7. Минеральные вяжущие вещества гидравлического твердения

Определение, общие сведения и классификация. Определение соединений, способных к гидравлическому твердению. Разновидности гидравлических вяжущих. Гидравлическая известь и романцемент. Сырье, получение, основные характеристики, применение.

Портландцемент. Определение и классификация. Объемы производства портландцемента в РБ и за рубежом. Виды сырья и технологическая схема производства. Физико-химические процессы, происходящие при обжиге сырьевой смеси. Механизм образования портландцементного клинкера. Химический и минерально-фазовый состав клинкера.  Качественные характеристики основных клинкерных минералов. Зависимость свойств цемента от минералогического состава клинкера. Основные показатели качества портландцемента: плотность, водопотребность, активность и прочность, тонкость помола, сроки схватывания, равномерность изменения объема при твердении и др. Методы оценки основных технических характеристик. Зависимость свойств цемента от температурно-влажностных условий твердения. Схватывание, твердение портландцемента и формирование структуры цементного камня. Физико-химические процессы, происходящие при твердении портландцемента. Влияние среды на сроки твердения. Марки и классы портландцемента. Алгоритм твердения портландцемента. Коррозия цементного камня, причины и меры защиты.

Разновидности портландцемента. Специальные виды цементов. Способы придания портландцементу специальных свойств. Быстротвердеющий (БТЦ), особобыстротвердеющий (ОБТЦ) и сверхбыстротвердеющий (СБТЦ) портландцементы. Механизм быстрого твердения таких цементов, качественные характеристики и применение. Цементы с активными минеральными добавками (природными и искусственными): пуццолановый, шлакопортландцемент и др. Виды и механизм действия активных минеральных добавок, качественные характеристики и области применения. Гидравлическая активность минеральных добавок. Цементы с поверхностно-активными (органическими) добавками: пластифицированный, гидрофобный и др. Виды и механизм действия таких добавок, качественные характеристики и области применения. Декоративные портландцементы: белый и цветные. Особенности получения и качественные характеристики. Сульфатостойкие портландцементы. Разновидности, отличительные особенности и области применения. Цементы для строительных растворов. Смешанные цементы как разновидности комплексных вяжущих систем. Отличительные особенности, получение, качественные характеристики и основное назначение.

Глиноземистый, безусадочный, расширяющие и напрягающие цементы. Механизм безусадочного и расширяющегося твердения таких цементов, их качественные характеристики и области применения.

Транспортирование и хранение цементов. Вопросы экологии при производстве цементов. Народнохозяйственное значение использования металлургических шлаков, зол и других техногенных продуктов при производстве вяжущих веществ в связи с охраной окружающей среды. Вопросы экономии цемента в строительстве. Перспективы развития производства вяжущих веществ в Республике Беларусь и за рубежом.

Тема 8. Металлические материалы и изделия

Металлы, их природа и строение. Определение и классификация. Общие сведения о чистых металлах (черных, цветных, благородных, редких) и сплавах. Атомно-кристаллическое строение металлов. Кристаллические системы и пространственные решетки. Типы и основные параметры кристаллических решеток, анизатропия свойств металлов. Дефекты кристаллического строения и влияние их на свойства металлов и сплавов. Аллотропические превращения в металлах. Физико-механические характеристики металлов и сплавов. Классификация металлических материалов, применяемых в строительстве.

Железоуглеродистые сплавы. Определение, химический и фазовый составы. Жидкие и твердые растворы, химические соединения и механические смеси. Фазовые превращения в сплавах. Структурные составляющие железоуглеродистых сплавов – феррит, аустенит, цементит, перлит, ледебурит. Краткие сведения о диаграмме состояния железоуглеродистых сплавов. Диаграмма состояния «железо – цементит». Зависимость свойств сплавов от их состава и строения.

Общие сведения о способах производства чугуна и стали. Зависимость свойств чугуна и стали от содержания углерода и постоянных примесей (марганца, кремния, серы, фосфора, азота и др.). Разновидности чугуна: передельный, литейный, ферросплавы, белый, серый, высокопрочный, ковкий и легированный. Определение, качественные характеристики, маркировка и применение.

Разновидности сталей. Углеродистые стали – классификация, свойства, маркировка и применение. Легированные стали – классификация, свойства, маркировка и применение. Стали строительного применения, их состав и классификация. Основы термической обработка стали. Назначение, сущность процессов и виды обработки. Влияние термической обработки на механические свойства стали.

Изделия из сталей. Сортамент стального проката. Листовая прокатная сталь (толстолистовая и тонколистовая горячекатаная и холоднокатаная, полоса горячекатаная, прокат повышенной прочности, листы с ромбическим и чечевичным рифлением, просечно-вытяжная и др.), профильная прокатная (угловая равнополочная и неравнополочная, швеллеры, шестигранные профили, балки двутавровые), профилированный настил, профили гнутые, гофробалка и др. Определение и технические характеристики.

Цветные металлы и сплавы (на основе алюминия, меди и других металлов). Получение, основные технические характеристики и применение в строительстве. Изделия из цветных металлов и сплавов.

Коррозия металлов и способы защиты.

Тема 9. Материалы для приготовления бетонов и строительных растворов

Основные понятия, термины и определения. Классификация. Составляющие тяжелого бетона и их назначение.

Вода. Требования к воде как составляющей растворной и бетонной смеси. Оценка пригодности воды для промывки заполнителей, приготовления и поливки бетона. Влияние водородного показателя (рН) и других характеристик воды на коррозионную стойкость бетона.

Заполнители для бетона. Определение и классификация. Мелкий и крупный заполнители, природные, искусственные и из отходов промышленности. Основные технические характеристики заполнителей: истинная и насыпная плотность,  плотность зерен, зерновой (гранулометрический) состав, пустотность, модуль крупности, форма зерен, характер поверхности, прочность и содержание вредных примесей. Методы оценки качественных показателей заполнителей. Влияние заполнителей на структуру и качество бетона. Заполнители для легких бетонов (керамзит, аглопорит, перлит и др.). Сырье, основы производства и качественные характеристики.

Добавки в бетонные и растворные смеси. Определение и общая классификация. Добавки, регулирующие свойства бетонной смеси (пластифицирующие, стабилизирующие, водоудерживающие, улучшающие перекачиваемость, регулирующие сохраняемость бетонной смеси, поризующие и др.), твердение (ускоряющие, замедляющие и противоморозные) и свойства затвердевшего бетона (кольматирующие, воздухововлекающие, газообразующие, гидрофобизирующие, повышающие защитные свойства бетона по отношению к стальной арматуре (ингибиторы коррозии) и др.). Основные характеристики и применение.

Арматурная сталь. Виды арматурных сталей и изделий для армирования железобетонных конструкций – горячекатаная (стержневая), холоднотянутая (проволочная), гладкая и периодического профиля. Определение и качественные характеристики. Неметаллическая арматура.

Тема 10. Основы бетоноведения

Определение и общая классификация бетонов. Бетоны на основе гидравлических вяжущих веществ. Тяжелый цементный бетон. Составы бетона. Выбор составляющих бетона. Методика определения состава бетонной смеси. Приготовление бетонной смеси. Классификация бетонных смесей по степени готовности. Подготовка составляющих бетонной смеси, выбор способа приготовления, дозирование и перемешивание материалов. Общие понятия о бетоносмесителях периодического и непрерывного действия, гравитационных и принудительного перемешивания. Коэффициент выхода бетона. Транспортирование бетонной смеси.

Технологические свойства бетонной смеси. Удобоукладываемость (подвижность, жесткость и связность). Методы оценки свойств. Влияние различых факторов на удобоукладываемость бетонной смеси. Марки бетонной смеси по удобоукладываемости. Выбор требуемой удобоукладываемости бетонной смеси. Укладка и уплотнение бетонной смеси, интенсивность и длительность уплотнения. Твердение бетона в различных условиях и уход за ним. Влияние температуры и влажности на процесс твердения бетона, методы ускорения твердения бетона. Твердение бетона в условиях пониженных температур.

Качественные показатели затвердевшего бетона: плотность, пористость, прочность при сжатии и растяжении, морозостойкость, водонепроницаемость, усадка, расширение и др. Причины пористости, виды пор, их влияние на прочность и долговечность бетона. Зависимость прочности бетона от активности цемента, водоцементного отношения, качества заполнителя и условий твердения. Формулы и графики, описывающие эти зависимости. Методы оценки свойств бетона. Марки и классы бетонов. Коррозия бетона и меры защиты.

Тема 11. Разновидности бетонов и других композиционных материалов

Разновидности бетонов. Высокопрочные, декоративные (цветные, рельефнодекоративные и др.), мелкозернистый, гидротехнический, дорожный, для защиты от радиоактивного воздействия и другие виды бетонов. Определение, получение, качественные характеристики и применение.

Легкие бетоны. Определение и классификация. Особенности состава и строения. Бетоны на пористых заполнителях. Получение и качественные характеристики. Классы по прочности и марки по плотности легких бетонов.

Поризованные и ячеистые легкие бетоны. Определение и классификация. Пено- и газобетоны. Получение, основные качественные характеристики и применение.

Основные сведения о железобетоне и технологии изготовления сборных и монолитных конструкций. Железобетонные изделия и конструкции. Определение и классификация. Составляющие железобетона (бетон и арматура) и их назначение. Предварительно напряженный железобетон. Способы предварительного напряжения арматуры. Защита арматуры в бетоне. Фиброармирование.

Другие искусственные каменные материалы на основе вяжущих веществ. Силикатные материалы и изделия. Определение и составы. Понятие о физико-химических процессах взаимодействия кремнезема с гидрооксидом кальция при автоклавной и неавтоклавной обработке и о влиянии активности извести и дисперсности кремнеземистого компонента на эти процессы. Силикатные кирпич и камни, плотные и ячеистые силикатные бетоны. Сырье, основы производства, основные свойства и применение.

Изделия на основе гипсовых вяжущих: гипсокартонные листы, стеновые блоки, панели и плиты для перегородок, панели оснований пола, вентиляционные блоки, санитарно-технические кабины и другие изделия. Получение и основные качественные характеристики.

Асбестоцементные изделия. Составляющие асбестоцемента и их назначение. Разновидности асбестоцементных изделий. Получение и качественные характеристики. Заменители асбеста.

Изделия на основе магнезиальных вяжущих: магнолит, ксилолит, фибролит, стекломагнезитовый лист и др. Получение и основные качественные характеристики.

Тема 12. Строительные растворы

Строительные растворы. Определение и классификация. Принципы назначения и расчета составов растворов. Растворные смеси и их качественные характеристики (подвижность, марки, водоудерживающая способность, расслаиваемость, растекаемость). Методы оценки. Затвердевшие растворы и их качественные показатели (плотность, прочность, морозостойкость, марки). Разновидности растворов (кладочные, монтажные, штукатурные, декоративные, акустические, жидкие обои и др.).

Сухие растворные смеси. Определение, классификация, составы, получение, качественные характеристики (удобоукладываемость, способность удерживать воду, адгезия, гигроскопичность, влажность ) и назначение.

Тема 13. Органические вяжущие вещества

Определение и классификация. Битумы (природные и искусственные). Получение, основные качественные показатели, методы их оценки и классификация. Маркировка и применение.

Дегти. Получение, классификация, основные качественные характеристики и назначение.

Определение и классификация полимеров. Сырье и получение. Мономеры, олигомеры, полимеры (природные, искусственные и синтетические, полимеризационные и  поликонденсационные, термопластичные и термореактивные), сополимеры, гомополимеры. Определение, основные качественные характеристики и назначение. Сведения о химическом строении полимеров. Разновидности полимеров для получения строительных материалов (полиэтилен, поливинилхлорид, полипропилен, полистирол, полиацетат, полиакрилаты, фенолоальдегидные, карбамидные, эпоксидные, полиуретановые, кремнийорганические, каучукоподобные и др.). Получение, качественные характеристики и области применения.

Минеральные и органические добавки для регулирования свойств вяжущих. Смешанные и модифицированные вяжущие. Получение, основные качественные характеристики и назначение.

Тема 14. Полимерные композиционные материалы и изделия

Определение и классификация композиционных материалов. Общие сведения о пластмассах. Определение и составы. Ненаполненные, наполненные и газонаполненные пластмассы. Составляющие пластмасс (связующие, наполнители, пластификаторы, отвердители, стабилизаторы) и их назначение. Принципы создания полимерных композиционных материалов. Основы производства, основные технические характеристики и методы их оценки.

Материалы для покрытия полов на основе полимеров: рулонные, листовые и монолитные бесшовные. Линолеумы:  искусственный (напольное покрытие) и натуральный. Определение и составы. Качественные характеристики натурального линолеума. Разновидности искусственных напольных покрытий (гомогенный и гетерогенный, бытовой, полукоммерческий и коммерческий). Сырье, способы производства, качественные характеристики и области применения.

Ковровые покрытия (ковролин). Определение и структура. Сырьевые материалы. Натуральные и искусственные (синтетические) волокна. Способы изготовления ковролина. Качественные характеристики и области применения.

Плиточные материалы для покрытия пола: модульные, дизайн-плитка и др. Сырье, изготовление и основные качественные характеристики.

Монолитные бесшовные полы: тонкослойные (окрасочные), наливные, (самонивелирующиеся), высоконаполненные и др. Технология и основные качественные характеристики

Отделочные и конструкционно-отделочные материалы и изделия. Определение и классификация (по форме, назначению, виду основного сырья, структуре, степени готовности, показателям внешнего вида и др.). Рулонные, листовые, плиточные и погонажные архитектурно-строительные изделия. Разновидности. Сырье, получение, основные качественные характеристики и области применения.

Конструкционные материалы. Полимербетоны, стеклопластики и т.п. Получение, качественные характеристики и назначение.

Трубы и санитарно-технические изделия. Разновидности. Сырье, качественные характеристики и области применения.

Тема 15. Теплоизоляционные материалы и изделия

Теплоизоляционные материалы и изделия. Определение и общие сведения. Теплопередача в зданиях и сооружениях – теплопроводность, конвекция и тепловое излучение. Структура теплоизоляционных материалов и основные принципы ее формирования. Классификация, в том числе по средней плотности и прочности, марки.

Неорганические теплоизоляционные материалы. Минеральная вата (каменная, стеклянная и шлаковата) – сырье, получение, основные качественные характеристики и применение. Преимущества и недостатки минеральной ваты, как теплоизоляционного материала. Другие виды теплоизоляционных материалов из неорганического сырья – ячеистые бетоны, пеностекло, перлит, вермикулит, керамзит. Основные качественные характеристики и области применения.

Органические теплоизоляционные материалы и изделия – сырье и классификация. Ячеистые пластмассы. Пено- и поропласты. Механизм получения пористой структуры. Разновидности: пенополистирол (экспандированный, экструдированный), полиуретановые и полиизоциануратные пенопласты, пеноизол, вспененный полиэтилен и другие – получение, основные качественные характеристики и области применения. Другие разновидности теплоизоляционных изделий из органического сырья (древесноволокнистые и древесностружечные плиты, фибролит, арболит, войлочные изделия) – технические характеристики и области применения.

Общие сведения о комбинированных теплоизоляционных изделиях. Способы формирования комбинированных структур. Разновидности и качественные характеристики.

Тема 16. Акустические материалы и изделия

Акустические материалы и изделия – определение, назначение и общие сведения о звуковых волнах и шумах (воздушном, структурном, ударном). Классификация акустических материалов по назначению, внешнему виду, строению. Особенности строения акустических материалов и изделий. Звукоизоляционные материалы – требования, разновидности и применение. Физическая сущность звукоизолирующих материалов. Общие технические требования.

Звукопоглощающие материалы: особенности их структуры, разновидности, получение, качественные характеристики и области применения.

Тема 17. Гидроизоляционные и кровельные материалы

Гидроизоляционные и кровельные материалы и изделия – назначение и классификация. Вязко-пластичные материалы. Общие сведения о мастиках, эмульсиях, пастах и праймерах. Способы получения и свойства. Классификация мастик в зависимости от назначения, состава вяжущего, способа изготовления и применения. Общие технические требования к мастикам. Разновидности, качественные характеристики и области применения.

Рулонные и пленочные материалы – определение, классификация и общие технические требования. Битумные и дегтевые рулонные материалы – качественные характеристики и области применения. Битумно-полимерные рулонные материалы. Разновидности, составы, структура, качественные характеристики и области применения. Полимерные материалы (пленки, мембраны). Классификация по составу и назначению. Разновидности, качественные характеристики и области применения.

Штучные материалы и изделия – определение и классификация. Кровельная черепица – разновидности (керамическая, цементно-песчаная, полимер-песчаная, битумная, металлическая, композитная и др.). Составы, структура, профиль, качественные характеристики и применение.

Листовые материалы и изделия. Металлические (стальные, медные, алюминиевые и др.) – фальцевая кровля, профилированные листы и кровельные панели. Качественные характеристики и применение. Материалы на основе полимеров. Разновидности, составы, структура, качественные характеристики и применение. Асбестоцементные, сланцевые, светопрозрачные и другие кровельные материалы и изделия.

Подкровельные пароизоляционные, ветроизоляционные и гидроизоляционные материалы. Определение, разновидности и качественные характеристики.

Тема 18. Герметизирующие и уплотнительные материалы

Герметизирующие материалы и изделия – определение, классификация и общие технические требования по эластичности, прочности на разрыв, адгезии, устойчивости, жизнеспособности и др.

Отверждающиеся герметики. Разновидности: силиконовые, акриловые, акрил-силиконовые, полиуретановые, полисульфидные и др. Составы, механизм отверждения, качественные характеристики и области применения.

Нетвердеющие герметики – мастичные, ленточные и профильные. Разновидности, составы, качественные характеристики и области применения.

Высыхающие герметики. Разновидности, качественные характеристики и применение.

Уплотнительные материалы – классификация и разновидности.

Тема 19. Лакокрасочные материалы

Лакокрасочные материалы. Определение, назначение и классификация. Структура и состав лакокрасочного покрытия. Основные компоненты лакокрасочных составов и их назначение.

Пленкообразующие вещества – разновидности (органические, неорганические) и качественные характеристики. Пигменты и красители – определение, разновидности и качественные характеристики (дисперсность, укрывистость, интенсивность, маслоемкость, токсичность). Технологические добавки – аддитивы, колоранты, тонеры, колеры, растворители, разбавители, разжижители, отвердители, пластификаторы, сиккативы, наполнители.

Механизм отверждения и качественные характеристики лакокрасочных материалов и покрытий (вязкость; степень перетира; укрывистость; жизнеспособность; время и степень отверждения; содержание нелетучих веществ; твердость и эластичность пленки; прочность пленки при изгибе, растяжении и ударе; адгезия, внешний вид, цвет, блеск, плотность, атмосферостойкость, светостойкость, проницаемость, стойкость к истиранию, безопасность и долговечность).

Материалы для подготовки поверхности к отделке: грунтовки, шпатлевки, замазки, порозаполнители. Назначение, разновидности, составы и качественные характеристики.

Материалы основного лакокрасочного слоя: лаки, эмали и краски. Определение и разновидности. Водоразбавляемые краски (клеевые, силикатные, водно-дисперссионные) – составы, качественные характеристики и области применения. Масляные, алкидные, акриловые, силиконовые, полиуретановые, эпоксидные, порошковые, фактурные и другие виды красок. Составы, основные качественные характеристики и области применения. Обозначение лакокрасочных составов.

Заключение

Технический прогресс в разработке и производстве новых строительных материалов и изделий. Основные научные направления развития производства строительных материалов в Республике Беларусь и в мировой практике. Теория и практика рационального применения строительных материалов и изделий в конструкциях и сооружениях. Современные строительные материалы и эстетический облик наших городов и поселков.

Информационно-методическая часть

Список литературы

Основная литература

- Материаловедение в строительно-монтажных работах / Широкий Г.Т. и др., Адукацыя i выхаванне, 2011. ─ 351 с.

- Рыбьев И.А. Строительное материаловедение / И.А. Рыбьев.- 2-е изд. – Москва: Высшая школа, 2004.- 702 с.

- Алимов Л.А. Строительные материалы/ Л.А. Алимов, В.В. Воронин. ‒ Москва: Академия, 2012. ‒ 320 с.

- Строительные материалы. (Материаловедение. Строительные материалы) / В.Г. Микульский и др.]: под общ. ред. В.Г. Микульского.- 4-е изд.- Москва: Ассоциация строительных вузов. 2004.- 533 с.

- Юхневский П.И. Строительные материалы и изделия / П.И. Юхневский, Г.Т. Широкий. – Минск: УП «Технопринт». 2004. – 476 с.

- Домокеев А.Г. Строительные материалы / А.Г. Домокеев. – 2-е изд. -  Москва: Высшая школа, 1989. – 496 с.

- Широкий Г.Т. Архитектурное материаловедение / Г.Т. Широкий, П.И. Юхневский, М.Г. Бортницкая. – Минск: Адукацыя i выхаванне, 2008. – 280 с.

- Киреева Ю.И. Современные строительные материалы и изделия/ Ю.И. Киреева. – Россия: Феникс, 2010. –256с.

- Широкий Г.Т. Материаловедение в отделочных и реставрационно-восстановительных работах / Г.Т. Широкий, П.И. Юхневский, М.Г. Бортницкая. – Минск: Выш. шк., 2010. – 351 с.

- Широкий Г.Т. Материаловедение в санитарно-технических системах / Г.Т. Широкий, П.И. Юхневский, М.Г. Бортницкая. – Минск: Выш. шк., 2009. – 302 с.

- Широкий Г.Т. Материаловедение кровельных систем / Г.Т. Широкий, П.И. Юхневский, М.Г. Бортницкая. – Минск: Выш. шк., 2012. – 303 с.

Дополнительная литература

- Строительное материаловедение: Лабораторные работы (практикум) / Я.Н. Ковалев  и др.] – Минск: БНТУ, 2007. – 534 с.

- Юхневский П.И. Арматурные, бетонные, каменные, монтажные работы. Материаловедение / П.И. Юхневский, Г.Т. Широкий. – 2-изд. - Минск: Вышэйшая школа, 2005. – 466 с.

- Широкий Г.Т. Материаловедение для монтажников технологического оборудования, трубопроводов и металлоконструкций / Г.Т. Широкий, П.И. Юхневский, М.Г. Бортницкая. – Минск: Выш. шк., 2012. – 301 с.

- Строительные материалы: Учебно-справочное пособие /Г.А. Айрапетов и др.]: под общ. ред. Г.В. Несветаева.– 2-е изд.– Ростов-на-Дону: Феникс, 2005.– 604 с.

- Наназашвили И.Х. Строительные материалы и изделия: Справочное пособие / И.Х. Наназашвили, И.Ф. Бунькин, В.И. Наназашвили. – Москва: Аделант, 2005. – 479 с.

- Строительные материалы: Справочник / А.С. Болдырев и др.]: под общ. ред. А.С. Болдырева, П.П. Золотова. – Москва: Стройиздат, 1989. – 568 с.

- Батяновский Э.И. Технология зимнего монолитного бетонирования / Э.И. Батяновский и др.]. – Минск: БНТУ, 2005. – 238 с.

- Батяновский Э.И. Особо плотный бетон сухого формования / Э.И. Батяновский. – Минск: Стринко, 2002. – 224 с.

- Урецкая Е.А. Сухие строительные смеси: материалы и технологии / Е.А. Урецкая, Э.И. Батяновский. – Минск: УП ПТаХа, 2001. – 182 с.

- Батяновский Э.И. Монолитный бетон сухого формования / Э.И. Батяновский, В.Ю. Мирончик. – Минск: Стринко, 2003. – 176 с.

- Широкий Г.Т. Столярные, паркетные и стекольные работы: Материаловедение / Г.Т. Широкий, А.И. Шило, П.И. Юхневский. – Минск: Новое знание, 2008. – 232 с.

- Опекунов, В.В. Строительное материаловедение. Лабораторный практикум / В.В. Опекунов, Г.Е. Минюк, Д.Н. Савеня . – Гродно : ГрГУ, 2011. – 135 с.

Средства диагностики

Оценка уровня знаний студентов производится по десятибалльной шкале. Рекомендуется следующий диагностический инструментарий:

- устный (письменный) опрос при проведении лабораторных занятий;

- проведение текущих контрольных заданий по отдельным темам;

- защита выполненных на лабораторных занятиях индивидуальных заданий;

- защита выполненных в рамках управляемой самостоятельной работы индивидуальных заданий;

- собеседование при проведении индивидуальных и групповых консультаций;

- выступления студентов на конференции по подготовленным рефератам;

- сдача экзамена.

Критерии оценки результатов учебной деятельности

| Баллы | Критерии оценки |
| --- | --- |
| 1 (один) | Отсутствие приращения знаний и компетентности в рамках дисциплины; отказ от ответа |
| 2 (два) | Фрагментарные знания в рамках дисциплины; знание отдельных литературных источников, рекомендованных учебной программой дисциплины; неумение использовать научную терминологию дисциплины, наличие в ответе грубых ошибок; пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий уровень культуры исполнения заданий |
| 3 (три) | Недостаточно полный объем знаний в рамках дисциплины; знание части основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с существенными ошибками; слабое владение инструментарием учебной дисциплины, неумение ориентироваться в основных теориях, методах и направлениях дисциплины; пассивность на практических и лабораторных занятиях; низкий уровень культуры исполнения заданий |
| 4 (четыре) | Достаточный объем знаний в рамках дисциплины; усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; использование научной терминологии, логическое изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; владение инструментарием учебной дисциплины, умение под руководством преподавателя решать стандартные (типовые) задачи; умение ориентироваться в основных теориях, методах и направлениях дисциплины и давать им оценку; работа под руководством преподавателя на практических и лабораторных занятиях, допустимый уровень культуры исполнения заданий |
| 5 (пять) | Достаточные знания в объеме учебной программы; использование научной терминологии, грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении учебных задач; способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной программы; усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; умение ориентироваться в теориях, методах и направлениях дисциплины и давать им сравнительную оценку; самостоятельная работа на практических и лабораторных занятиях, фрагментарное участие в групповых обсуждениях, достаточный уровень культуры исполнения заданий |
| 6 (шесть) | Достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной программы; использование необходимой научной терминологии, грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обобщения и обоснованные выводы; владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении учебных задач; способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной программы; усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; умение ориентироваться в теориях, методах и направлениях дисциплины и давать им сравнительную оценку; самостоятельная работа на практических и лабораторных занятиях, периодическое участие в групповых обсуждениях, достаточно высокий уровень культуры исполнения заданий |
| 7 (семь) | Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы; использование научной терминологии, грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы и обобщения; владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в постановке и решении научных задач; свободное владение типовыми решениями в рамках учебной программы; усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; умение ориентироваться в основных теориях, методах и направлениях дисциплины и давать им аналитическую оценку; активная самостоятельная работа на практических и лабораторных занятиях, участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий |
| 8 (восемь) | Систематизированные, глубокие и полные знания по всем поставленным вопросам в объеме учебной программы; использование научной терминологии, грамотное и логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы и обобщения; владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в постановке и решении научных задач; способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках учебной программы; усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; умение ориентироваться в теориях, методах и направлениях дисциплины и давать им аналитическую оценку; активная самостоятельная работа на практических и лабораторных занятиях, систематическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий |
| 9 (девять) | Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы; точное использование научной терминологии, грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы; владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно использовать в постановке и решении научных задач; способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в нестандартной ситуации в рамках учебной программы; полное усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; умение ориентироваться в теориях, методах и направлениях дисциплины и давать им аналитическую оценку; систематическая активная самостоятельная работа на практических и лабораторных занятиях, творческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий |
| 10 (десять) | Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы, а также по основным вопросам, выходящим за ее пределы; точное использование научной терминологии, грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы; безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно использовать в постановке и решении научных задач; выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в нестандартной ситуации; полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы по учебной дисциплине; умение свободно ориентироваться в теориях, методах и направлениях дисциплины и давать им аналитическую оценку, использовать научные достижения других дисциплин; самостоятельная творческая работа на практических и лабораторных занятиях, активное творческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий |

Примерный перечень тем лабораторных занятий

- Определение основных физико-механических характеристик строительных материалов и изделий.

- Испытание древесины.

- Определение качественных показателей  кирпича (силикатного и керамического).

- Изучение природных каменных материалов.

- Определение качественных характеристик гипсовых вяжущих веществ.

- Испытание извести воздушной строительной.

- Испытание портландцемента.

- Определение показателей качества мелкого заполнителя для бетона.

- Определение показателей качества крупного заполнителя для бетона.

- Испытание воды для приготовления бетонных и растворных смесей.

- Проектирование состава тяжелого цементного бетона и определение технологических свойств бетонной смеси.

- Определение физико-механических характеристик и класса по прочности тяжелого бетона.

- Определение составов и показателей качества строительных растворов.

- Испытание теплоизоляционных материалов.

- Испытание вязкого нефтяного битума.

- Испытание полимеров и пластмасс.

Примерная тематика рефератов

- Актуальные проблемы строительного материаловедения.

- Методы оценки прочности строительных материалов с разрушением и без разрушения образцов.

- Базальт: история, современность и перспективы.

- Исследование средств защиты древесины от влияния разрушающих факторов.

- Производство высокопрочного и особо легкого керамзитового гравия.

- Механизм формирования структуры стеклянных и стеклокристаллических материалов и изделий.

- Влияние режимов термообработки гипсового камня на физико-механические характеристики гипсового вяжущего.

- Сравнительный анализ требований к цементам по стандартам разных стран.

- Влияние неметаллических включений на коррозионную стойкость стали.

- Влияние вида и содержания армирующих компонентов на деформационные и прочностные характеристики бетона.

- Исследование механизма действия пластифицирующих добавок на формирование структуры и долговечность бетона.

- Самоуплотняющийся бетон: история, состав, свойства, преимущества и перспективы.

- Влияние режимов тепловой обработки бетона на качественные характеристики бетонных и железобетонных изделий и конструкций.

- Пути повышения морозостойкости бетона.

- Мировой и отечественный опыт использования сухих строительных смесей.

- Сухие строительные смеси: история, составы, свойства, преимущества и назначение.

- Влияние минеральных порошков на процессы структурообразования битумоминеральных смесей.

- Строение и структура полимеров.

- Акустика помещений и механизм формирования структуры акустических материалов.

- Классификация и система обозначений лакокрасочных составов и покрытий в Республике Беларусь и в мировой практике.

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы

- Влияние минералогического, химического составов, текстуры и структуры на свойства горных пород.

- Приведите характеристику структурных элементов древесины видимых невооруженным глазом и под микроскопом.

- Проанализируйте влияние различных видов влаги в древесине на ее физико-механические свойства.

- Охарактеризуйте породы древесины, применяемые в строительстве.

- Перечислите разновидности кирпича и камней керамических и силикатных. Опишите их производство и приведите основные технические характеристики.

- Приведите разновидности керамических изделий для внутренней и внешней облицовки зданий и основные технические характеристики.

- Перечислите разновидности листового стекла, приведите их качественные характеристики и области применения.

- Приведите разновидности воздушной строительной извести, качественные характеристики и области применения. Какие процессы происходят при ее гашении и твердении?

- Сравните по химическому составу и структуре гипсовые вяжущие α- и β-модификации; определите свойства и назовите их применение в строительстве.

- Как влияет содержание углерода на структуру, свойства и свариваемость сталей?

- Перечислите материалы для приготовления тяжелого бетона и сделайте оценку их качества.

- Проанализируйте влияние влажности, высоких и низких температур на процесс твердения различных видов цемента.

- Перечислите и проанализируйте требования, предъявляемые к воде для затворения растворных и бетонных смесей.

- Перечислите и охарактеризуйте требования предъявляемые к мелкому и крупному заполнителю для бетона.

- Опишите основные свойства бетонной смеси и факторы определяющие ее удобоукладываемость.

- Приведите анализ влияния различных факторов на прочность бетона.

- Приведите и охарактеризуйте возможные способы транспортирования бетонных смесей на различные расстояния.

- Влияние условий твердения на качество бетона.

- Вскройте причины коррозии бетона в сооружениях и приведите меры защиты.

- Перечислите и охарактеризуйте различные виды полимерных напольных покрытий.

- Проанализируйте способы образования пористой структуры теплоизоляционных материалов и изделий и приведите сравнительный анализ их качественных характеристик.

- Какие материалы называют акустическими и по каким признакам их классифицируют? Приведите основные виды, особенности их структуры и технические характеристики.

- Опишите назначение пигментов, связующих, растворителей и наполнителей в красочных составах.

- Какие виды связующих используют в лакокрасочных составах? Приведите их составы, качественные характеристики и применение.